中华人民共和国工程建设地方标准     DBJ

DBJ52/T115-2024

备案号：

磷石膏抹灰砂浆应用技术规程

Uniform technical specification for phosphogypsum plaster mortar

2024-01-26发布                      2024-02-01实施

贵州省住房和城乡建设厅        发布

中华人民共和国工程建设地方标准

磷石膏抹灰砂浆应用技术规程

Uniform technical specification for phosphogypsum plaster mortar

DBJ52/T115-2024

| 主编单位 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准部门 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期 | 2024年02月01日 |

2024 贵 阳

前 言

根据贵州省住房和城乡建设厅《关于下达贵州省工程建设地方标准<磷石膏抹灰砂浆应用技术规程>编制任务的通知》的要求，编制组对贵州省内磷石膏抹灰砂浆的应用情况进行广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.材料；4.设计；5.施工；6.验收。

本规程由贵州省住房和城乡建设厅负责管理和解释。

本规程主编单位：贵州中建建筑科研设计院有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

本规程参编单位（以下排名不分先后）：

贵阳市工程设计质量监督站

贵州省建筑科学研究检测中心

贵州瓮福可耐科技有限公司

贵阳职业技术学院

贵州交通职业技术学院

贵州正和天筑科技有限公司

贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司

贵阳信息科技学院

贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司

中建四局第一建设有限公司

中建四局贵州投资建设有限公司

贵阳铁路建设投资有限公司

本规程主要起草人员：陈尚伟 陈忠华 宋  娟 陈亦苏 罗  通 潘佩瑶 徐韦洪

胡素兵 李  玮 徐立斌 代  琼 何信周 徐  飘 袁树华

申永东 姜  坤 缑文平 张煜冕 付  豪 吴  扬 邹国强

贾建祥 岳  巍 罗  杰 苏  伟 李泽钢 鄢家志 龚晓峰

本规程主要审查人员：张  诚 曹建新 朱志强 郭登林 曾志华 张  晋 刘  洋

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 材料	3

3.1  磷石膏抹灰砂浆	3

3.2　其他材料	4

4 设计	5

5 施工	6

5.1　一般规定	6

5.2　抹灰准备	7

5.3　机械喷涂磷石膏抹灰砂浆施工	7

5.4　人工磷石膏抹灰砂浆施工	9

5.5　养护及修整	10

6 验收	11

6.1　一般规定	11

6.2　主控项目	11

6.3　一般项目	12

6.4　验收组织	13

附录A 检验批质量验收记录	14

附录B 分项工程质量验收记录	15

附录C 磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次	16

本规程用词说明	17

引用标准名录	18

条 文 说 明	19

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3.1  Phosphogypsum plaster mortar	3

3.2　Other materials	4

4  Design	5

5  Construction	6

5.1　General requirement	6

5.2　Plastering preparation	7

5.3　Machine plastering work	7

5.4　Hand plastering work	9

5.5　Curing and repair	10

6  Quality acceptance	11

6.1　General requirement	11

6.2　Dominant item	11

6.3　General item	12

6.4　Acceptance organization	13

Appendix A  Record of quality acceptance of inspection batch	14

Appendix B  Record of quality acceptance of sub divisional work	15

Appendix C  Phosphogypsum plaster mortar re-inspection items and batches	16

Explanation of wording in this specification	17

List of quoted standards	18

Addition：Explanation of provisions	19

- 1 总则

1.0.1  为规范磷石膏抹灰砂浆在建筑工程中的应用，确保工程质量，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于贵州省建筑与市政工程中磷石膏抹灰砂浆的设计、施工和验收。

1.0.3  磷石膏抹灰砂浆在建设工程中的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业、贵州省现行有关标准的规定。

- 2 术语

- 2.0.1  磷石膏抹灰砂浆 phosphogypsum plaster mortar

以磷建筑石膏和/或II型无水石膏作为主要胶凝材料，掺入集料和外加剂等制成的抹灰材料，其中磷石膏胶凝材料掺量（质量比）不少于50%。

- 2.0.2  轻质磷石膏抹灰砂浆 lightweight phosphogypsum plaster mortar

含有轻集料的磷石膏抹灰砂浆。

- 2.0.3  重质磷石膏抹灰砂浆 heavy phosphogypsum plaster mortar

含有砂等集料的磷石膏抹灰砂浆。

- 2.0.4  界面处理剂 interface treating agent

提高磷石膏抹灰层与基层粘结强度的材料。

- 3 材料

- 3.1磷石膏抹灰砂浆

- 3.1.1　磷石膏抹灰砂浆使用的原料不应对人体生物与环境造成有害影响，并应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。

- 3.1.2　磷石膏抹灰砂浆根据骨料类型分为两类：轻质磷石膏抹灰砂浆和重质磷石膏抹灰砂浆。磷石膏抹灰砂浆的性能应符合表3.1.2的规定。

- 表 3.1.2磷石膏抹灰砂浆性能要求

| 项目 |  |  | 轻质磷石膏抹灰砂浆 | 重质磷石膏抹灰砂浆 | 检验方法GB/T 28627 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝结时间/min |  | 初凝时间 | ≥60 |  |  |
|  |  | 终凝时间 | ≤480 |  |  |
| 保水率/% |  |  | ≥70 | ≥80 |  |
| 强度/MPa | 抗折强度 |  | ≥1.0 | ≥2.0 |  |
|  | 抗压强度 |  | ≥2.5 | ≥4.0 |  |
|  | 拉伸粘结强度 |  | ≥0.3 | ≥0.4 |  |
| 体积密度/（kg/m3） |  |  | ≤1000 | / |  |
| pH |  |  | ≥7 |  | 检验方法GB/T 5484 |
| 放射性核素限量 |  |  | 内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.0 |  | 检验方法 GB 6566 |

- 3.1.3　磷石膏抹灰砂浆根据施工工艺分为两类：机械喷涂磷石膏抹灰砂浆和人工磷石膏抹灰砂浆。机械喷涂磷石膏抹灰砂浆与人工磷石膏抹灰砂浆除料浆稠度不同外，其他物理力学性能相同。

- 3.2其他材料

- 3.2.1　界面处理剂按使用的基层可分为I型、II型和III型，宜采用合成树脂乳液型界面处理剂，其性能应符合表3.2.1的规定。

- 表3.2.1界面处理剂性能要求

| 检测项目 |  |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 | III型 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.035 | 《混凝土界面处理剂》JC/T 907 |
|  |  | 14d | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.050 |  |
|  | 处理后 | 浸水 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.050 |  |
|  |  | 耐碱 |  |  |  |  |
| 透水性（mL） |  |  | - | ≤0.15 | ≤0.15 | 《建筑外墙用底漆》JG/T 210 |

- 3.2.2　耐碱玻璃纤维网布性能应符合《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841的要求。

- 3.2.3　磷石膏抹灰砂浆拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ63的要求。

- 4 设计

- 4.1.1　磷石膏抹灰砂浆的使用范围：

1  磷石膏抹灰砂浆适用于建筑内墙和顶棚的粉刷抹灰；

2  磷石膏抹灰砂浆层表面不宜粘贴饰面砖；

3  磷石膏抹灰砂浆不得用于室外和室内潮湿环境以及室内有腐蚀性介质的环境。

- 4.1.2　抹灰层与基层之间、抹灰层与饰面层之间必须粘结牢固，并遵循材料相容原则。

- 4.1.3　磷石膏抹灰砂浆与水泥基材料基层或表面光滑的防潮石膏砌块基层之间应采用界面处理剂进行处理。

- 4.1.4　磷石膏抹灰砂浆墙面抹灰层厚度不宜小于3mm，且不宜大于20mm。

- 4.1.5　磷石膏抹灰砂浆顶棚抹灰层厚度不宜大于10mm。

- 4.1.6　磷石膏抹灰砂浆系统做法应符合表 4.1.6的规定：

- 表 4.1.6磷石膏抹灰砂浆系统做法

| 饰面类型 | 系统做法 |
| --- | --- |
| 磷石膏抹灰砂浆饰面 | 界面处理+磷石膏抹灰砂浆 |
|  | 磷石膏抹灰砂浆 |
| 装饰层饰面 | 界面处理+磷石膏抹灰砂浆+饰面层 |
|  | 磷石膏抹灰砂浆+饰面层 |

- 4.1.7　踢脚处磷石膏抹灰砂浆不得落地，距结构楼地面不应小于120mm。

- 4.1.8　不同材料的基层交接处应设加强网，加强网宜采用耐碱玻璃纤维网布，加强网与各基层的搭接宽度不宜小于150mm。

- 5 施工

- 5.1　一般规定

- 5.1.1　根据设计施工图纸、工法、现场条件和磷石膏抹灰砂浆产品特点，磷石膏抹灰砂浆应符合下列规定：

1  施工前编制质量策划方案，确定质量目标和要求等，并应根据工程进展实施动态管理；

2  施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底并应保留相关记录；

3  磷石膏抹灰砂浆分项工程应实施样板示范制；

4  施工现场应制定技能工人配备方案，并报监理单位审查后实施。

- 5.1.2　磷石膏抹灰砂浆的施工应在基层施工质量验收合格后进行。

- 5.1.3　各类材料的型号、规格、性能应符合设计要求。

- 5.1.4　施工现场存放的材料应采取有效的防水、防潮和通风措施。

- 5.1.5　磷石膏抹灰砂浆不得在使用过程中加水调整状态或二次加水搅拌。

- 5.1.6　昼夜室外平均气温连续5d低于5℃时，应按冬季抹灰施工的规定执行。

1  冬季室内抹灰施工，室内环境温度应保持在5℃以上；

2  磷石膏抹灰砂浆施工前应提前放置到室内；

3  不得在冻结的基层上施工；

4  冬季抹灰前做好门窗口等封闭保温围护；

5  冬季抹灰时应采用加温措施，不得直接烘烤墙面；

6  磷石膏抹灰砂浆终凝前不得受冻。

- 5.1.7　施工工序间的衔接，应符合下列规定：

1  每道施工工序完成后，施工单位应进行自检，并保留检查记录；

2  各专业工种之间的相关工序应进行交接检查，并保留检查记录；

3  对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查合格并签字确认后，才能进行下道工序施工；

4  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。

- 5.1.8　磷石膏抹灰砂浆工程施工时，应对施工部位已安装的门窗进行保护。

- 5.1.9　磷石膏抹灰砂浆工程后续的腻子批刮及饰面处理，应待磷石膏抹灰砂浆充分干燥后进行。

- 5.2　抹灰准备

- 5.2.1　基层处理应符合以下要求：

1  抹灰前应对基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净；

2  基层上的凹凸部分和非预留孔洞等基底缺陷，应处理平整牢固。

- 5.2.2　界面处理应符合下列规定：

1  界面处理剂可无气喷涂、刷涂或辊涂覆盖全部基层表面，厚度不宜大于2mm；

2  界面处理剂应充分干燥后，再进行下道工序施工；

3  I型界面处理剂适用于表面光滑或吸水性弱的基层；

4  II型界面处理剂适用于吸水性强或吸水性不均匀的基层；

5  III型界面处理剂适用于纸面石膏板。

- 5.2.3　石膏灰饼和石膏冲筋设置应符合下列规定：

1  灰饼宜为方形，并应由上至下设置；

2  相邻灰饼的间距宜为1.2~1.5m，且不应大于1.5m；

3  灰饼硬化后再设置冲筋；

4  当墙面高度小于或等于3.5m时，宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m；当墙面高度大于3.5m时，宜做横筋，两筋间距不宜大于2.0m；

5  冲筋宽度宜为30~50mm。

- 5.2.4　护角条设置应符合下列规定：

1  高度不应低于2m，每侧翼边宽度不应小于50mm；

2  护角条在阳角两侧的高度均应与冲筋高度相同。

- 5.2.5　耐碱玻璃纤维网布宜置于抹灰层内接近表面处。

- 5.3　机械喷涂磷石膏抹灰砂浆施工

- 5.3.1　机械喷涂磷石膏抹灰砂浆施工工序应按生产厂家提供的施工工序进行，当生产厂家无施工工序时应按照图5.3.1进行：

图5.3.1 机械喷涂抹灰施工工序

- 5.3.2　设备调试和料浆调配应符合下列规定：

1  机械喷涂磷石膏抹灰砂浆料浆应符合表5.3.2的规定；

表5.3.2 机械喷涂磷石膏抹灰砂浆料浆要求

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 入泵料浆稠度（mm） | 80~120 |
| 凝结时间与机喷工艺周期比 | ≥1.5 |

2  设备调试和料浆调配工序应按安全接电→接水→接输送管→开启电源→加入机械喷涂磷石膏抹灰砂浆料浆→空桶中试喷→调节水压阀的流程进行。

- 5.3.3　泵送应符合下列规定：

1  喷涂机开机前应按设备说明书的规定检查安全装置的可靠性、管道及接头密封性；

2  喷涂机开机后应按照操作说明书的规定进行试运转检查，连续试运转时间不得少于2min，当出现异常时，不得使用；

3  磷石膏抹灰砂浆料浆泵送前，应采用润浆液润滑喷涂机及管道，润滑浆液宜为清水或石膏净浆；

4  磷石膏抹灰砂浆料浆宜连续泵送，当喷涂结束或中断间隔时间大于20min时，应清洗喷涂机及管道；

5  当出现设备故障管道堵塞或表压急剧升高并超过工作压力时，应停机卸压并排除故障。

- 5.3.4　机械喷涂应符合下列规定：

1  喷嘴与基面应垂直，喷嘴距基面的距离宜为100~200mm；

2  喷涂路线宜为先顶棚后墙面、先房间后公共过道楼梯间，喷涂顺序宜为从左到右、从上到下；

3  喷涂应均匀，宜分为二次成活；

4  喷涂一定范围后，立即用刮尺对喷涂面初步找平，有漏浆部位及时喷涂补平；

5  在经初步找平的潮湿面上，铺设耐碱玻璃纤维网布，再薄层喷涂和找平，网布应被完全覆盖；

6  当抹灰层料浆凝固且不再随刮尺移动时，用刮板做二次找平，当要同时实现抹灰找平和腻子满批功能，再用海绵挂板做打磨提浆处理。

- 5.4　人工磷石膏抹灰砂浆施工

- 5.4.1　人工磷石膏抹灰砂浆施工工序应按生产厂家提供的施工工序进行，当生产厂家无施工工序时应按照图5.4.1进行：

图5.4.1 人工抹灰施工工序

- 5.4.2　搅拌应符合下列规定：

1  磷石膏抹灰砂浆应按产品说明书规定的比例加入水，并应用电动搅拌器连续搅拌，搅拌时间不应少于2min；

2  搅拌前，应将桶内的残留料浆或其硬化物清理干净；

3  搅拌好的料浆应在规定的时间内用完，已初凝的料浆不应再次加水搅拌后使用。

- 5.4.3　人工抹灰上墙应符合下列规定：

1  当抹灰厚度大于8mm时，宜分遍涂抹。每一遍涂抹应在前一遍磷石膏抹灰砂浆初凝之前进行；

2  当一个冲筋间距内的磷石膏抹灰砂浆不能一次完成人工抹灰上墙时，应将施工缝抹成斜口；

3  门窗洞口处应先设置收边靠尺，再将磷石膏抹灰砂浆人工抹灰上墙；

4  阴角、阳角两侧不应同时施工，应待阴角一侧磷石膏抹灰砂浆凝固后，再进行另一侧相邻冲筋间距内的磷石膏抹灰砂浆人工抹灰上墙。

- 5.4.4　抹平应符合下列规定：

1  用刮尺沿冲筋刮平，并宜用刮下的料浆对凹陷处进行补料；阴角处应使用阴角专用工具操作；

2  应以一个冲筋间距为一个施工单元，每个施工单元应单独施工。

- 5.5　养护及修整

- 5.5.1　磷石膏抹灰砂浆应采用自然养护方法，在磷石膏抹灰砂浆施工完毕后24h内，空气温度不应低于5℃，凝固过程中应保证抹灰层不受冷凝水、雨水等液态水的侵蚀，且应进行通风。

- 5.5.2　通风状态下，磷石膏抹灰砂浆养护时间应为7~14d。

- 5.5.3　磷石膏抹灰砂浆修整应符合下列规定：

1  磷石膏抹灰砂浆表面有开裂时，待该部位磷石膏抹灰砂浆硬化后洒水湿润，再用磷石膏抹灰砂浆在其表面薄薄满刮一层；

2  阳角需要修复时，应待该部位两侧的磷石膏抹灰砂浆硬化后进行；

3  磷石膏抹灰砂浆表面不平处可打磨修复；

4  磷石膏抹灰砂浆面如出现污染，应在终凝前清理污染处的料浆。

- 6 验收

- 6.1　一般规定

- 6.1.1　工程验收时应检查以下文件和记录：

1  工程的施工图、设计说明及其它设计文件；

2  各类进场材料的产品合格证书、出厂检验报告、砂浆产品质量报告，报告中应包括材料首次进场的型式检验报告、进场验收记录、性能复检报告、其他必要的相关检测报告；

3  施工记录及检验批质量验收记录，检验批质量验收记录应按照本规程附录A的要求填写；

4  分项工程验收记录，应按照本规程附录B的要求填写；

5  其他必须检查项以及其他有关文件和记录。

- 6.1.2　各类材料进场前，材料供应方应向需方提供有效的质量证明文件，质量证明文件应包含产品型式检验报告和出厂检验报告等，报告中应包含单位磷石膏抹灰砂浆中磷石膏胶凝材料含量（质量比）。

- 6.1.3　应对进入施工现场的原材料进行抽样复检，合格后方可使用，磷石膏抹灰砂浆的复检项目与检验批次应满足本规程附录C的要求。

- 6.1.4　当承包合同及设计文件要求的工程质量高于现行国家、行业标准的有关规定时，验收时应以承包合同及设计文件为准。

- 6.1.5　抹灰工程验收的检验批划分应符合以下规定：相同磷石膏抹灰砂浆品种、工艺和施工条件的抹灰工程，每50个自然间应划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按抹灰工程面积每30m2为一间。

- 6.1.6　抹灰工程每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

- 6.1.7　检验批质量按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定：

1  主控项目和一般项目的确定应符合国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定；

2  主控项目的质量经抽样检验应全部合格；

3  一般项目的质量应有80%以上的检验点合格，且不合格点不得影响使用；

4  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

- 6.2　主控项目

- 6.2.1　磷石膏抹灰砂浆的品种、性能应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察检查，检查工程设计文件；检查磷石膏抹灰砂浆的产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告及复检报告。

- 6.2.2　抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清理干净，并应洒水润湿或进行界面处理。

检验方法：检查施工记录。

- 6.2.3　不同材料的基层交接处，加强网与各基层的搭接宽度不宜小于150mm。

检验方法：检查施工记录。

- 6.2.4　抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无起砂、爆灰和裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。

- 6.3　一般项目

- 6.3.1　磷石膏抹灰砂浆工程表面质量应符合下列规定：

1  普通抹灰层表面应接搓平整、阴阳角顺直；

2  高级抹灰层表面应无接搓痕、阴阳角顺直、颜色均匀。

检验方法：观察检查，手摸检查。

- 6.3.2　护角、孔洞、槽盒周围及与各构件交接处的墙面抹灰表面应整齐、光滑，管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法：观察检查。

- 6.3.3　抹灰层的总厚度应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

- 6.3.4　抹灰层的允许偏差和检验方法应符合表6.3.4的规定。

- 表 6.3.4抹灰工程质量的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差/mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 墙裙上口直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：1 普通抹灰，第3项阴阳角方正可不检查；

2 顶棚抹灰，第2项表面平整度可不检查，当应平顺。

- 6.4　验收组织

- 6.4.1　检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

- 6.4.2　分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

- 附录A 检验批质量验收记录

- 表A 检验批质量验收记录

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  | 验收依据 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附录B 分项工程质量验收记录

- 表B 分项工程质量验收记录

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 检验批名称 | 检验批容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附录C 磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次

- 表C 磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次

| 磷石膏抹灰砂浆种类 | 复检项目 | 检验批次 |
| --- | --- | --- |
| 轻质磷石膏抹灰砂浆 | 凝结时间、体积密度、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度 | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的轻质磷石膏抹灰砂浆，每100t为一批，不足100t时，应按一个检验批计。 |
|  | 放射性核素限量 | 上述连续的三个复检检验批中，应包含一次放射性核素限量检测。 |
| 重质磷石膏抹灰砂浆 | 凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度 | 同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的重质磷石膏抹灰砂浆，每100t为一批，不足100t时，应按一个检验批计。 |
|  | 放射性核素限量 | 上述连续的三个复检检验批中，应包含一次放射性核素限量检测。 |

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2 条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

- 引用标准名录

《抹灰石膏》GB/T 28627

《磷石膏建筑材料应用统一技术规范》DBJ52/T093

《磷石膏抹灰砂浆通用技术要求》DB52/T1656

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《石膏化学分析方法》GB/T 5484

《建筑环境通用规范》GB 55016

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《建筑外墙用底漆》JG/T 210

《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105

中华人民共和国工程建设地方标准

磷石膏抹灰砂浆应用技术规程

DBJ52/T115-2024

- 条 文 说 明

制定说明

为便于广大设计、施工、科研、院校等单位的有关人员在使用本规范时能够正确理解和执行条文规定，《磷石膏抹灰砂浆应用技术规范》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄贵州中建建筑科研设计院有限公司。（地址：贵州省贵阳市南明区甘荫塘甘平路4号，邮政编码：550006）

目  次

1 总  则	22

2 术  语	23

3 材  料	24

3.1 磷石膏抹灰砂浆	24

3.2他材料	24

4 设  计	25

4.1 一般规定	25

5 施  工	26

5.1 一般规定	26

5.2 抹灰准备	26

5.3 机械喷涂磷石膏抹灰砂浆施工	26

5.4 人工磷石膏抹灰砂浆施工	27

5.5 养护及修整	27

6 验  收	28

6.1一般规定	28

1 总则

1.0.1  制定本规程的目的，是为了统一贵州省内磷石膏抹灰砂浆质量、设计、施工、验收，保证安全使用。

1.0.2  本条对磷石膏抹灰砂浆的适用范围作了规定。

2 术  语

2.0.1  目前II型无水石膏尚无已发布的国家和行业标准。但《抹灰石膏》GB/T28627-2023已经将该类石膏列为磷石膏抹灰砂浆的原材料，此处与《抹灰石膏》GB/T28627-2023保持一致。《磷石膏建筑材料应用统一技术规范》DBJ52/T093-2019和《磷石膏抹灰砂浆通用技术要求》DB52/T1656-2022中均规定了使用α型高强磷石膏作为主要胶凝材料，实际工程中由于α型高强磷石膏价格较高，基本不会使用α型高强磷石膏作为磷石膏抹灰砂浆的主要胶凝材料，所以删除了使用α型高强磷石膏作为磷石膏抹灰砂浆主要原材料的表述。

3 材  料

3.1 磷石膏抹灰砂浆

3.1.3  因为机械喷涂磷石膏抹灰砂浆和人工磷石膏抹灰砂浆施工工艺不同，所以对料浆稠度要求不同，但对其他性能的要求是相同的。

3.2 其他材料

3.2.1  本条对界面处理剂性能提出了要求，界面处理剂是为了改善磷石膏抹灰砂浆与基层的粘接力。按适用的条件，将界面处理剂分为I、II、III三个型号，对应不同的性能要求，II型和III型界面处理剂增加了透水性指标。

4 设  计

4.1 一般规定

4.1.1  工程实践证明，磷石膏抹灰砂浆由于表面强度低，直接粘贴饰面砖容易产生瓷砖脱落现象，因而对磷石膏抹灰砂浆层表面粘贴饰面砖进行了限定。磷石膏抹灰砂浆层确需粘贴饰面砖，应进行界面处理。同时饰面砖粘结质量应参照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110中“水泥基粘结材料满粘内墙饰面砖粘结强度检验”的要求执行。

4.1.2  为避免各层材料之间粘结失效，相邻材料的相容性是十分重要的。

4.1.3  在EN标准或DIN标准中，用界面处理剂对基面进行界面处理，是确保磷石膏抹灰砂浆不会脱落的重要环节，而在现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 中，则认为基层可不进行界面增强处理，在认识上有较大的不同。工程实践证明，采用界面处理剂对增强磷石膏抹灰砂浆与基层的粘结性能非常有效，界面处理剂使用种类由施工单位根据现场情况确定。

4.1.4  抹灰层的厚度过薄，易出现因失水过快而产生的开裂现象。而抹灰层的厚度过厚，可能会引起空鼓、开裂等现象发生。此处与《磷石膏建筑材料应用统一技术规范》DBJ52/T093协同一致。

4.1.7  根据贵州省磷石膏抹灰抹灰砂浆实际运用情况，磷石膏抹灰直接落地易出现返潮，盐析现象。一般情况下楼地面踢脚线高度为100~150mm左右，考虑到结构楼地面找平需要30mm，因此规定距结构楼地面不应小于120mm。

5 施  工

5.1 一般规定

5.1.1  本条参照《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032制定。

1  质量策划方案的内容应符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第3.1.2、3.1.3条的规定；

2  技术交底的内容应符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第3.1.5条的规定；

3  样板示范制应执行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第3.1.6条的规定；

4  技能工人配备方案应符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032第2.0.10条的规定。

5.2 抹灰准备

5.2.2  一般情况下界面处理剂需要一昼夜的时间才能充分干燥，未干燥进行施工会影响处理的效果。

5.2.4  磷石膏抹灰砂浆系统在遭受冲击或腐蚀时，均可能受损，所以在室内磷石膏抹灰砂浆系统的阳角部位，按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210 的相关规定，增设了护角条保护。护角条安装在阳角上，作为阳角抹灰的内村骨架，可以有效提高阳角部位的防护性能，同时可控制抹灰层厚度、垂直度和平整度。

5.3 机械喷涂磷石膏抹灰砂浆施工

5.3.2  本条依据现行行业标准《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T105制定。

砂浆稠度是砂浆流动性的主要指标，是保证可泵性和后期施工性的重要因素。喷涂砂浆稠度应略大于人工抹灰砂浆稠度，面层砂浆稠度宜比底层砂浆稠度略大。当用于混凝土和普通混凝土小型空心砌块基层时，砂浆的稠度宜取90~100mm；用于页岩空心砌块基层时，砂浆的稠度宜取100~110mm；用于蒸压加气混凝土砌块基层时，砂浆的稠度宜取110~120mm。

5.3.3  本条文对泵送工艺做出规定。

5.3.4  通过铺设耐碱玻璃纤维网布加强抹灰层的抗裂性时，网布的置入必须在抹灰层还是十分湿润时完成。

5.4 人工磷石膏抹灰砂浆施工

5.4.2  桶内残留的浆料硬化物有促凝作用，会影响下次搅拌料浆的凝结时间。

5.4.3  本条规定了人工抹灰上墙的主要施工要点。

1  一般情况下，两遍涂抹可以连续进行；

2  第一遍用抹刀从上往下稍用力按压墙上的抹灰石膏；

3  门窗洞口抹灰前应先在门窗洞口墙顶侧面用钢筋卡子夹上铝合金收边靠尺，用线坠吊垂直，再人工抹灰；

4  独立阳角第一面侧墙抹灰时，应在另一侧墙体阳角部位粘贴一根铝合金靠尺，和准备抹灰墙体的冲筋面平齐；独立阳角第二面墙体抹灰时，应将铝合金靠尺粘贴在已施工完毕且硬化的第一面侧墙体抹灰层上，待抹灰石膏完全硬化后将铝合金靠尺轻轻拿开，完成整个独立阳角的施工。

5.4.4  本条规定了抹平的主要施工要点。

人工抹灰上墙完成后，再进行抹平施工；抹平宜在一到两次完成；如果磷石膏抹灰砂浆浆体偏稀，则应待磷石膏抹灰砂浆浆体稍微变干后再刮平。用1.5~2m刮尺检查墙面平整度，稍高的刮掉，稍低的需要补料、刮平；阴角处用阴角专用工具将阴角刮直、找方。

5.5 养护及修整

5.5.2  抹灰石膏凝固期间，若不能提供适当的通风，磷石膏抹灰砂浆的强度可能受损。

6 验  收

6.1一般规定

6.1.1  本条文规定了抹灰工程验收时应检查的文件和记录。